**Produktdatenblatt**

**Artikelbezeichnung**

**DECALINE**

**Gartengestaltungselemente nach DIN EN 13198**

**Produktgruppe** Mauern, Hang- und Randbefestigungen

**Farben** Grau-Schwarz, Muschel-Kalk, Anthrazit

**Oberfläche** Linear, antik mit DUROSAVE INTRA Tiefenschutz (DTI)

**Abmessungen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rastermaß in cm** | | | **Nennmaß mit zul. Abweichung in mm** | | |
|  | Länge | Breite | Dicke | Länge | Breite | Dicke |
| DECALINE Set 10 Mauerstein | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 200 ± 5 | 200 ± 30 | 100 ± 5 |
| DECALINE Set 10 Mauerstein | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 300 ± 5 | 200 ± 30 | 100 ± 5 |
| DECALINE Set 10 Mauerstein | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 400 ± 5 | 200 ± 30 | 100 ± 5 |
| DECALINE Set 10 Anfangsstein | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 100 ± 30 | 200 ± 30 | 100 ± 5 |
| DECALINE Set 10 Anfangsstein | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 300 ± 30 | 200 ± 30 | 100 ± 5 |
| DECALINE Set 20 Mauerstein | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200 ± 5 | 200 ± 30 | 200 ± 5 |
| DECALINE Set 20 Mauerstein | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 300 ± 5 | 200 ± 30 | 200 ± 5 |
| DECALINE Set 20 Mauerstein | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 400 ± 5 | 200 ± 30 | 200 ± 5 |
| DECALINE Set 20 Anfangsstein | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 100 ± 30 | 200 ± 30 | 200 ± 5 |
| DECALINE Set 20 Anfangsstein | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 300 ± 30 | 200 ± 30 | 200 ± 5 |
| Radienstein | 23,9 – 16,1 | 20,0 | 10,0 | 23,9 ± 5 - 16,1 ± 5 | 200 ± 30 | 100 ± 5 |
| Radienstein | 23,9 – 16,1 | 20,0 | 20,0 | 23,9 ± 5 - 16,1 ± 5 | 200 ± 30 | 200 ± 5 |
| Abdeckstein \*1 | 100,0 | 30,0 | 7,5 | 100 ± 5 | 300 ± 30 | 75 ± 5 |
| Abdeckstein \*2 | 34,0 | 25,0 | 7,5 | 340 ± 5 | 250 ± 30 | 75 ± 5 |

\*1 Tropfnase quer, DECALINE

\*2 Tropfnase quer, KLASSIKLINE, ohne DTI

**Kantenausbildung** Bruchrau

**Ausführung** Einschichtbeton mit hochwertigen Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxipigmenten

**Flächen** Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben, Seitenflächen bruchrau bzw. planmäßig eben

**Konizität** Planmäßig keine

**Witterungswiderstand** Frost-Tausalz-Widerstand gemäß DIN EN 13198, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m²

**Festigkeitsklasse** C35/45

**Besondere Hinweise**

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 12.04.16